МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,

МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION,

METROLOGY AND CERTIFICATION

ГОСТ ИСО 161-1—2004

УДК 678.742-462:006.354                                                                                                            Л26

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТРУБЫ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ЖИДКИХ И ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕД

Номинальные наружные диаметры и номинальные давления.

Метрическая серия

Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids.

Nominal outside diameters and nominal pressures. Metric series

МКС 23.040.20

83.140.30

Дата введения — 2005—04—01

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 241 «Пленки, трубы, фитинги, листы и другие изделия из пластмасс» на основе собственного аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 241 «Пленки, тубы, фитинги, листы и другие изделия из пластмасс»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 25 от 26 мая 2004 г.)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166)004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166)004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | Армстандарт |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Молдова-Стандарт |
| Российская Федерация | RU | Госстандарт России |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Туркменистан | TM | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |
| Украина | UA | Госпотребстандарт Украины |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 161-1—1996 «Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред — Номинальные наружные диаметры и номинальные давления — Часть 1: Метрическая серия» (Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Nominal outside diameters and nominal pressures — Part 1: Metric series).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в приложении Б

5 Приказом Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии от 5 октября 2004 г. № 24-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ИСО 161-1—2004 введен в действие непосредственно в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2005 г.

6 ВЗАМЕН ГОСТ 29324—92

Введение

В настоящем стандарте некоторые сокращения являются сокращениями на французском языке, другие — на английском языке. В настоящем стандарте сохранены сокращения как во французской версии, так и в английской.

Было согласовано сохранение тех же сокращений как во французской версии, так и в английской версии стандарта.

Ниже для справки приведены сокращения на языке оригинала, а затем перевод.

| PN: | Pression nominale (F) |
| --- | --- |
|  | Nominal pressure (E) |
|  | Номинальное давление |
| PMS: | Pression maximale de service (F) |
|  | Maximum allowable operating pressure (E) |
|  | Максимальное допустимое рабочее давление |
| MRS: | Minimum required strength (E) |
|  | Resistance minimale requise (F) |
|  | Минимальная длительная прочность |
| s: | Design stress (E) |
|  | Contrainte de calcul (F) |
|  | Расчетное напряжение |

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает номинальные наружные диаметры труб из термопластов метрической серии для транспортирования жидких и газообразных сред под давлением и без давления, а также уровни номинальных давлений, минимальную длительную прочность и коэффициенты запаса прочности для труб из термопластов, работающих под давлением.

Стандарт распространяется на гладкие трубы из термопластов круглого и постоянного по всей длине сечения независимо от метода их изготовления или использованного материала.

2 Нормативные ссылки

Следующие стандарты содержат условия, которые посредством ссылок в этом тексте составляют положения настоящего стандарта. На момент публикации указанные издания были действующими. Все стандарты подлежат пересмотру, и сторонам, устанавливающим соглашения на основе настоящего стандарта, рекомендуется использовать последние издания стандартов, указанных ниже. Члены МЭК и ИСО снабжаются перечнями действующих в настоящее время международных стандартов.

ИСО 3:1973 Предпочтительные числа — Ряды предпочтительных чисел

ИСО 12162:1995 Материалы термопластичные для напорных труб и фитингов — Классификация и обозначение — Коэффициент запаса прочности

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 номинальный наружный диаметр (nominal outside diameter) dn. Обозначение размера, которое является общим для всех элементов трубопровода из термопластов, кроме фланцев и резьбовых соединений, представляющее собой целое число, удобное для ссылок.

Примечание —Для труб метрической серии, соответствующих настоящему стандарту, номинальный наружный диаметр, выраженный в миллиметрах, соответствует минимальному среднему наружному диаметру dem.min, устанавливаемому в соответствующем стандарте на трубы.

3.2 наружный диаметр (outside diameter) de

3.2.1 средний наружный диаметр (mean outside diameter) dem: Измеренный наружный периметр трубы, деленный на 1), округленный в большую сторону до 0,1 мм.

_________________

1) Значение  принимают равным 3,142.

3.2.2 минимальный средний наружный диаметр (minimum mean outside diameter) dem.min, мм: Минимальное значение среднего наружного диаметра, устанавливаемое в соответствующем стандарте на трубы и равное номинальному наружному диаметру dn, выраженному в миллиметрах.

3.3 давление

3.3.1 номинальное давление (nominal pressure); PN: Буквенно-числовое обозначение, относящееся к механическим свойствам элементов трубопровода, используемое для ссылок; число, выбранное из ряда R10 по ИСО 3.

3.3.2 максимальное рабочее давление (maximum allowable operating pressure) MOP (pPMS), МПа: Допускаемое давление в трубе с учетом применения коэффициента запаса прочности С.

3.4 нижний доверительный предел (lower confidence limit) LCL, МПа: Величина, определяющая свойство рассматриваемого материала, представляющая собой 97,5 % нижнего доверительного предела предсказанной длительной гидростатической прочности при 20 С на 50 лет при внутреннем давлении воды.

3.5 минимальная длительная прочность (minimum required strength); MRS, МПа: Значение нижнего доверительного предела LCL, округленное до ближайшего нижнего значения ряда R10 по ИСО 3, если LCL меньше 10 МПа или до ближайшего нижнего значения ряда R10 по ИСО 3, если LCL больше или равно 10 МПа.

3.6 коэффициент запаса прочности (overall service (design) coefficient) С: Общий коэффициент со значением больше 1, который учитывает условия эксплуатации, в том числе и свойства элементов трубопровода, не учтенные при определении нижнего доверительного предела.

Минимальные значения С для определенных материалов приведены в ИСО 12162.

3.7 расчетное напряжение (design stress) s: Допускаемое напряжение для данного применения, полученное делением MRS на коэффициент запаса прочности С и округленное до ближайшего нижнего значения ряда R20 по ИСО 3, т. е.

.                                                                 (1)

Выражают в мегапаскалях.

3.8 стандартное размерное отношение (standard dimension ratio); SDR: Отношение номинального наружного диаметра трубы к его номинальной толщине стенки, SDR вычисляют по одной из следующих формул:

(2)

или

,                                                            (3)

где MRS — минимальная длительная прочность, МПа;

МОР — максимальное рабочее давление, МПа;

С — коэффициент запаса прочности;

s — расчетное напряжение, МПа.

Для заданного SDR, используя значения MRS и С, установленные в соответствующем стандарте на изделие, максимальное рабочее давление МОР вычисляют по одной из следующих формул:

(4)

или

.                                                          (5)

3.9 гидростатическое напряжение (hydrostatic stress) , МПа: Напряжение в стенке трубы, возникающее под действием давления среды, связанное с давлением, толщиной стенки и наружным диаметром трубы следующей формулой:

,                                                            (6)

где р — гидростатическое давление, МПа;

de — наружный диаметр трубы, мм;

e — толщина стенки трубы, мм.

4 Номинальный наружный диаметр dn

4.1 Номинальный наружный диаметр dn выбирают из значений, приведенных в таблице 1.

Таблица1 — Нормированные значения номинального наружного диаметра dn

| 2,5 | 10 | 40 | 125 | 250 | 500 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 12 | 50 | 140 | 280 | 560 | 1200 |
| 4 | 16 | 63 | 160 | 315 | 630 | 1400 |
| 5 | 20 | 75 | 180 | 355 | 710 | 1600 |
| 6 | 25 | 90 | 200 | 400 | 800 | 1800 |
| 8 | 32 | 110 | 225 | 450 | 900 | 2000 |

5 Номинальное давление PN

Номинальное давление PN выбирают из значений, приведенных в таблице 2.

Таблица 2 — Нормированные значения уровней номинального давление PN и соответствующие значения максимального рабочего давления МОР

| PN | МОР |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бар | МПа |  |
| 1 | 1 | 0,1 |  |
| 2,5 | 2,5 | 0,25 |  |
| 3,2 | 3,2 | 0,32 |  |
| 4 | 4 | 0,4 |  |
| 5 | 5 | 0,5 |  |
| 6 | 6 | 0,6 |  |
| 6,3 | 6,3 | 0,63 |  |
| 8 | 8 | 0,8 |  |
| 10 | 10 | 1 |  |
| 12,5 | 12,5 | 1,25 |  |
| 16 | 16 | 1,6 |  |
| 20 | 20 | 2 |  |
| Примечание — Большие значения номинальных давлений выбирают из ряда R5 или R10 по ИСО 3. |  |  |  |

6 Минимальная длительная прочность

Минимальную длительную прочность MRS выбирают из значений, приведенных в     таблице 3.

Таблица 3 — Нормированные значения минимальной длительной прочности MRS

В мегапаскалях

| 1 | 6,3 | 20 |
| --- | --- | --- |
| 1,25 | 8 | 22,4 |
| 1,6 | 10 | 25 |
| 2 | 11,2 | 28 |
| 2,5 | 12,5 | 31,5 |
| 3,15 | 14 | 35,5 |
| 4 | 16 | 40 |
| 5 | 18 |  |
| Примечание — Шаг между значениями от 1 до 10 основан на ряде R10 по ИСО 3 (25 % возрастание), а шаг между значениями больше, чем 10 базируется на ряде R20 (12 % возрастание). |  |  |

Приложение А

(справочное)

Библиография

| ИСО 161-2:1996 | Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Nominal outside diameters and nominal pressures — Part 2: Inch-based series |
| --- | --- |
| ИСО 497:1973 | Guide to the choice of series of preferred numbers and of series containing more rounded values of preferred numbers |
| ИСО 4065:1996 | Thermoplastics pipes — Universal wall thickness table |

Приложение Б

(справочное)

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов

ссылочным международным стандартам

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- |
| ИСО 3:1973 | ГОСТ 8032—84 Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел |
| ИСО 12162:1995 | * |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта или гармонизированный с ним национальный (государственный) стандарт страны, на территории которой применяется настоящий стандарт. Информация о наличии перевода данного международного стандарта в национальном фонде стандартов или в ином месте, а также информация о действии на территории страны соответствующего национального (государственного) стандарта может быть приведена в национальных информационных данных, дополняющих настоящий стандарт. |  |

Ключевые слова: трубы из термопластов, область применения, термины, номинальный наружный диаметр, метрическая серия, номинальное давление, минимальная длительная прочность