|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, ПОЛИПРОПИЛЕНА И ВИНИПЛАСТА ОСНОВНЫЕ ТИПЫ, КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И РАЗМЕРЫ ГОСТ 16310-80 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва РАЗРАБОТАН Министерством химического и нефтяного машиностроения ИСПОЛНИТЕЛИ А. Ф. Басанец (руководитель темы); Е. И. Зелик, Д. В. Евсюков ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения Член Коллегии А. М. Васильев УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 марта 1980 г. © 1309 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, ПОЛИПРОПИЛЕНА И ВИНИПЛАСТА Основные типы, конструктивные элементы и размеры Welded joints of polyethelene, polypropylene and polyvinyl chloride Main types, design elements and dimensions; ГОСТ 16310-80 Взамен ГОСТ 16310-70. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 марта 1980 г. © 1309 срок действия установлен с 01.07. 1981 г. до 01.07. 1991 г. 1. Настоящий стандарт распространяется на соединения из полиэтилена, полипропилена и винипласта, выполненные сваркой нагретым газом с присадочным прутком или экструзионной сваркой и устанавливает основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений. Стандарт не распространяется на угловые и тавровые сварные соединения с углом между соединяемыми элементами отличным от 90° + 5°, а также на соединения трубопроводов. 2. В стандарте приняты следующие обозначения способов сварки: Г-сварка нагретым газом с присадочным прутком; Э-сварка экструзионная. 3. Основные типы сварных соединений приведены в табл. 1. 4. Конструктивные элементы сварных соединений и их размеры должны соответствовать указанным в табл. 2-31. Таблица 1 Тип соединения; Форма подготовленных кромок; Характер сварного шва; Форма поперечного сечения; Толщина свариваемых деталей, мм, для способов сварки; Условное обозначение сварного соединения. подготовленных кромок; сварного шва; Г; Э. Стыковое; Без скоса кромок; Односторонний; 2-4; -; С1. Односторонний на съемной подкладке; 2-6; C2. Односторонний на остающейся подкладке; C3. Двусторонний; 2-4; -; C4. Со скосом одной кромки; Односторонний; 4-20; C5. Односторонний на съемной подкладке; С6. Односторонний на остающейся подкладке; С7. Двусторонний; С8. С двумя симметричными скосами одной кромки; Двусторонний; 8-20; С9. Со скосом двух кромок; Односторонний; 4-20; С10. Со скосом двух кромок; на съемной подкладке; 4-20; С11. Односторонний на остающейся подкладке; С12. Двусторонний; С13. С двумя симметричными скосами двух кромок; Двусторонний; 8-20; С14. Угловое; Без скоса кромок; Односторонний; 2-10; У1. Односторонний; 2-4; -; У2. Двусторонний; 2-10; УЗ. Двусторонний; 2-4; -; У4. Со скосом одной кромки; Односторонний; 4-20; У5. Двусторонний; 4-20; У6. С двумя симметричными скосами одной кромки; Двусторонний; 8-20; У7. Со скосом двух кромок; Односторонний; 4-20; У8. Двусторонний; У9. Тавровое; Без скоса кромки; Односторонний; 2-20; T1. Двусторонний; T2. Со скосом одной кромки; Односторонний; 4 20; T3. Двусторонний; T4. С двумя симметричными скосами одной кромки; Двусторонний; 8-20; Т5. Нахлесточное; Без скоса кромок; Односторонний; 2-20; H1. Двусторонний; Н2. Таблица 2 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения; Конструктивные элементы; Способ сварки; S=S1; b (пред. откл. +1); g (пред. откл. +1); g1 (пред. откл. +1); е, не более. подготовленных кромок свариваемых деталей; сварного шва. С1; Г; 2-4; 0,5; 2; 1; 6. Таблица 3 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения; Конструктивные элементы; Способ сварки; S=S1; b (пред. откл. +1); g (пред. откл. +1); g1 (пред. откл. +1); е не более. подготовленных кромок свариваемых деталей; сварного шва. С2; Г; 2-6; 3; 2; 1; 8. Э; 10. Таблица 4 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения; Конструктивные элементы; Способ сварки; S=S1; b (пред. откл. +1); g (пред. откл. +1); е, не более. подготовленных кромок свариваемых деталей; сварного шва. C3; Г; 2-6; 2; 2; 8. Э; 10. Таблица 5 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения; Конструктивные элементы; Способ сварки; S=S1; b (пред. откл. +1); g (пред. откл. +1); g1 (пред. откл. +1); е, не более; e1, не более. подготовленных кромок свариваемых деталей; сварного шва. С4; Г; 2-4; 0,5; 2; 2; 8; 3. Таблица 6 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения; Конструктивные элементы; Способ сварки; S = S1; b (пред. откл. +1); g (пред. откл. +1); e, не более. подготовленных кромок свариваемых деталей; сварного шва. С5; Г; Э; 4-6; 0,5; 2; 10. 7-9; 16. 10-12; 3; 18. 13-15; 20. 16-18; 24. 19-20; 26. Таблица 7 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения; Конструктивные элементы; Способ сварки; S=S1; b (пред. откл. +1); g (пред. откл. +1); е, не более. подготовленных кромок свариваемых деталей; сварного шва. С6; Г; Э; 4-6; 2; 2; 10. 7-9; 16. 10-12; 3; 18. 13-15; 20. 16-18; 24. 19-20; 26. Таблица 8 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения; Конструктивные элементы; Способ сварки; S = S1; b (пред. откл. +1); g (пред. откл. +1); e, не более. подготовленных кромок свариваемых деталей; сварного шва. С7; Г; Э; 4-6; 2; 2; 10. 7-9; 16. 10-12; 3; 18. 13-15; 20. 16-18; 24. 19-20; 26. Таблица 9 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения; Конструктивные элементы; Способ сварки; S=S1; b (пред. откл. +1); g=g1 (пред. откл. +1); e, не более; e1(пред. откл. +1). подготовленных кромок свариваемых деталей; сварного шва. С8; Г; Э; 4-6; 0,5; 2; 10; 6. 7-9; 16. 10-12; 3; 18. 13-15; 20; 9. 16-18; 24. 19-20; 26. Таблица 10 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения; Конструктивные элементы; Способ сварки; S=S1; b (пред. откл. +1); g (пред. откл. +1); e, не более. подготовленных кромок свариваемых деталей; сварного шва. С9; Г; Э; 8-10; 0,5; 2; 16. 11-13; 3; 18. 14-16; 20. 17-19; 24. 20; 26. Таблица 11 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения; Конструктивные элементы; Способ сварки; S=S1; b (пред. откл. +1); g (пред. откл. +1); e, не более. Подготовленных кромок свариваемых деталей; сварного шва. С10; Г; Э; 4-6; 0,5; 2; 12. 7-9; 16. 10-12; 3; 18. 13-15; 23. 16-18; 26. 19-20; 29. Таблица 12 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения; Конструктивные элементы; Способ сварки; S=S1; b (пред. откл. +1); g (пред. откл. +1); e, не более. подготовленных кромок свариваемых деталей; сварного шва. С11; Г; Э; 4-6; 0,5; 2; 12. 7-9; 16. 10-12; 3; 18. 13-15; 23. 16-18; 26. 19-20; 29. Таблица 13 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения; Конструктивные элементы; Способ сварки; S=S1; b (пред. откл. +1); g (пред. откл. +1); е, не более. подготовленных кромок свариваемых деталей; сварного шва. С12; Г; Э; 4-6; 0,5; 2; 12. 7-9; 16. 10-12; 3; 18. 13-15; 23. 16-18; 26. 19-20; 29. Таблица 14 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения; Конструктивные элементы; Способ сварки; S=S1; b (пред. откл. +1); g=g1 (пред. откл. +1); е, не более; е1, не более. подготовленных кромок свариваемых деталей; сварного шва. С13; Г; Э; 4-6; 0,5; 2; 12; 6. 7-9; 16. 10-12; 3; 18. 13-15; 23; 9. 16-18; 26. 19-20; 29. Таблица 15 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения; Конструктивные элементы; Способ сварки; S=S1; b (пред. откл. +1); g (пред. откл. +1); е, не более. подготовленных кромок свариваемых деталей; сварного шва. С14; Г; Э; 8-10; 0,5; 2; 16. 11-13; 3; 23. 14-16; 26. 17-19; 29. 20; 30. Таблица 16 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения; Конструктивные элементы; Способ сварки; S; b (пред. откл. +1); п (пред. откл. +1). подготовленных кромок свариваемых деталей; сварного шва. У1; Г; Э; 2-10; 0,5; 0. Таблица 17 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения; Конструктивные элементы; Способ сварки; S; b (пред. откл. +1); g (пред. откл. +1); е, не более; n (пред. откл. +1). подготовленных промок свариваемых деталей; сварного шва. У2; Г; 2-4; 2; 3; 6; 0. Таблица 18 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения; Конструктивные элементы; Способ сварки; s; b (пред. откл. +1); n (пред. откл. +1). подготовленных кромок свариваемых деталей; сварного шва. У3; Г; Э; 2-10; 0; 0. Таблица 19 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения; Конструктивные элементы; Способ сварки; s; b (пред. откл. +1); g (пред. откл. +1); е, не более; п (пред. откл. +1). подготовленных кромок свариваемых деталей; сварного шва. У4; Г; 2-4; 0,5; 3; 6; 0. Таблица 20 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения; Конструктивные элементы; Способ сварки; s; b (пред. откл. +1); g (пред. откл. +1); e, не более. подготовленных кромок свариваемых деталей; сварного шва. У5; Г; Э; 4-6; 0,5; 2; 12. 7-9; 16. 10-12; 3; 18. 13-15; 20. 16-18; 24. 10-20; 26. Таблица 21 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения; Конструктивные элементы; Способ сварки; S; b (пред. откл. +1); g (пред. откл. +1); e, не более. подготовленных кромок свариваемых деталей; сварного шва. У6; Г; Э; 4-6; 0,5; 2; 12. 7-9; 16. 10-12; 3; 18. 13-15; 20. 16-18; 24. 19-20; 26. Таблица 22 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения; Конструктивные элементы; Способ сварки; S; b (пред. откл. +1); g=g1 (пред. откл. +1); e, не более; e1, не более. подготовленных кромок свариваемых деталей; сварного шва. У7; Г; Э; 8-10; 0,5; 2; 16; 14. 11-13. 3; 18; 16. 14-16; 20; 18. 17-19; 24; 22. 20; 26; 24. Таблица 23 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения; Конструктивные элементы; Способ сварки; S; b (пред. откл. +1); g=g1 (пред. откл. +1); e, не более. подготовленных кромок свариваемых деталей; сварного шва. У8; Г; Э; 4-6; 0,5; 2; 12. 7-9; 16. 10-12; 3; 18. 13-15; 23. 16-18; 26. 19-20; 29. Таблица 24 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения; Конструктивные элементы; Способ сварки; S; b (пред. откл. +1); g (пред. откл. +1); е, не более. подготовленных кромок свариваемых деталей; сварного шва. У9; Г; Э; 4-6; 0,5; 2; 12. 7-9; 16. 10-12; 3; 18. 13-15; 23. 16-18; 26. 19-20; 29. Таблица 25 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения; Конструктивные элементы; Способ сварки; S; b (пред. откл. +1). подготовленных кромок свариваемых деталей; сварного шва. Т1; Г; Э; 2-20; 0. Таблица 26 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения; Конструктивные элементы; Способ сварки; S; b (пред. откл. +1). подготовленных кромок свариваемых деталей; сварного шва. Т2; Г; Э; 2-20; 0. Таблица 27 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения; Конструктивные элементы; Способ сварки; S; b (пред. откл. +1); g (пред. откл. +2); е, не более. подготовленных кромок свариваемых деталей; сварного шва. T3; Г; Э; 4-6; 0,5; 3; 12. 7-9; 5; 16. 10-12; 7; 18. 13-15; 9; 20. 16-18; 11; 24. 19-20; 13; 26. Таблица 28 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения; Конструктивные элементы; Способ сварки; S; b (пред. откл. +1); g (пред. откл. +2); е, не более. подготовленных кромок свариваемых деталей; сварного шва. Т4; Г; Э; 4-6; 0,5; 3; 12. 7-9; 5; 16. 10-12; 7; 18. 13-15; 9; 20. 16-18; 11; 24. 19-20; 13; 26. Таблица 29 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения; Конструктивные элементы; Способ сварки; S; b (пред. откл. +1); g (пред. откл. +2); е, не более. подготовленных кромок свариваемых деталей; сварного шва. Т5; Г; Э; 8-12; 0,5; 5; 18. 13-15; 7; 20. 16-18; 9; 24. 19-20; 11; 26. Таблица 30 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения; Конструктивные элементы; Способ сварки; S; b (пред. откл. +1). подготовленных кромок свариваемых деталей; сварного шва. H1; Г; Э; 2-20; 0. Таблица 31 Размеры, мм Условное обозначение сварного соединения; Конструктивные элементы; Способ сварки; S; b (пред. откл. +1). подготовленных кромок свариваемых деталей; сварного шва. Н2; Г; Э; 2-20; 0. 5. При разнице в толщине свариваемых деталей свыше 1 мм на детали, имеющей большую толщину S1, должен быть сделан скос с одной или двух сторон до толщины более тонкой детали S, как указано на черт. 1, 2 и 3. При этом конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры сварного шва следует выбирать по меньшей толщине. Черт. 1 Черт. 2 Черт. 3 6. Для расчетных сварных соединений катет углового шва К должен быть установлен при проектировании соединений. 7. Предельные отклонения катета углового шва К от номинального значения должны соответствовать: +1,0 мм-при К < 6 мм; +1,5 мм-при 6 < К < 12 мм; +2,0 мм-при К > 12 мм. 8. Допускается усиление углового шва до 2 мм или ослабление до 3 мм. |  |
| --- | --- | --- |